FORMULAR DE OFERTA TEHNICA

| Oferta tehnică va fi întocmită tabelar prin completarea și prin indicarea locației punctului (punctelor) de livrare a produselor, conform modelului de mai jos: SECȚIA MENTENANȚĂ FORMAȚIA MEDIAȘ Zona delimitată de localitățile: Daneș – Sighișoara – Filițelnic – Nadeș – Țigmandru. Nr. Crt.; Denumire produs; Specificații tehnice SAU cerințe funcționale minime; Specificatii produse ofertate. 1; Balast Natural; - Conținutul de fracțiuni, % - Sub 0,02 mm - max. 3 - Sub 0,2 mm - 3-18 - 0-1 mm - 4-38 - 0-4 mm - 16-57 - 0-8 mm - 25-70 - 0-16 mm - 37-82 - 0-25 mm - 50-90 - 0-50 mm - 80-98 - 0-63 mm - 100 - Granulozitate: Cf. SR EN 933-2, domeniul balastului pentru fundații rutiere - Coeficient de neuniformitate (Un) minim - 15 - Echivalent de nisip (EN) minim: - 30 - Uzura cu mașina Los Angeles (LA) % maxim - 50. 2; Sort I; Sort I - 0-4 mm - Conținut de impurități - corpuri străine - Nu se admit - parte levigabilă, % maxim - 0,3 - fracțiuni sub 0,1 mm,% maxim - 1,5 - Rezistența la acțiune repetată a Na2SO4, 5 cicluri, % - 3 - Uzură cu mașina tip Los Angeles (LA), % maxim - 35. 3; Sort II; Sort II - 4-8 mm - Coeficient de formă,% maxim - 25 - Conținut de impurități - corpuri străine - Nu se admit - parte levigabilă, % maxim - 0,3 - fracțiuni sub 0,1 mm, % maxim - 1,5 - Rezistență la acțiune repetată a Na2SO4, 5 cicluri, % - 3 - Uzură cu mașina tip Los Angeles (LA), % maxim - 35. 4; Sort III; Sort III - 8-16 mm - Coeficient de formă, % maxim - 25 - Conținut de impurități - corpuri străine - Nu se admit - parte levigabilă, % maxim 0,3 -fracțiuni sub 0,1 mm, % maxim - 1,0 - Rezistență la acțiune repetată a Na2SO4, 5 cicluri, % - 3 - Uzură cu mașina tip Los Angeles (LA), % maxim - 35. 5; Sort IV; Sort IV - 16-31,5 mm - Coeficient de formă, % maxim - 25 - Conținut de impurități - corpuri străine - Nu se admit - parte levigabilă, % maxim - 0,3 - fracțiuni sub 0,1mm, % maxim - 0,5 - Rezistență la acțiune repetată a Na2SO4, 5 cicluri, % - - 3 - Uzură cu mașina tip Los Angeles (LA), % maxim 30. 6; Piatra Sparta de Munte (0 – 25 mm); - Piatra sparta de munte - 0-25 mm - Coeficient de forma, % maxim - 25 - Grad de spargere ,% minim - 65 - Conținut de impurități: - corpuri străine - Nu se admit - parte levigabila, % maxim - 0.3 - sulfați - Nu se admit - Rezistenta la strivire în stare saturată ,% minim 60 - Rezistenta la acțiune repetată a Na2SO4,5 cicluri,% - 3 - Rezistenta la îngheț – dezgheț - pierdere in masa ,% maxim - 10 - Uzura cu mașina tip Los Angeles (LA),% maxim 35 - Granulometrie: 0/25 mm (include fracțiuni fine și grosiere) - Origine: Rocă concasată din carieră (calcar, granit, bazalt etc.) - Culoare: Variază în funcție de tipul de rocă (gri, brun, negru, albicios) - Densitate: Aproximativ 1,4 – 1,6 t/m³ (poate varia în funcție de compoziție) - Capacitate de compactare: Bună, datorită prezenței particulelor fine - Rezistență: Mare, în funcție de natura rocii Utilizări principale: – Strat de fundare pentru drumuri și platforme – Umpluturi și stabilizare terenuri – Construcția de fundații pentru structuri grele – Căi de acces și drumuri temporare – Lucrări de terasamente și infrastructură. 7; Piatra Sparta de Munte (25 – 63 mm); - Piatra sparta de munte 25-63 mm - Coeficient de forma, %maxim - 25 - Grad de spargere , % minim - 65 - Conținut de impurități: - corpuri străine Nu se admit - parte levigabila,% maxim- 0.3 - sulfați - Nu se admit - Rezistenta la strivire în stare saturată ,% minim - 60 - Rezistentă la acțiune repetată a Na2SO4,5 cicluri, % - 3 - Rezistenta la îngheț – dezgheț - pierdere în masa ,% maxim - 10 - Uzura cu mașina tip Los Angeles (LA),% maxim 30 - Granulometrie: 25/63 mm (include fracțiuni fine și grosiere) - Origine: Rocă concasată din carieră (calcar, granit, bazalt etc.) - Culoare: Variază în funcție de tipul de rocă (gri, brun, negru, albicios) - Densitate: Aproximativ 1,4 – 1,6 t/m³ (poate varia în funcție de compoziție) - Capacitate de compactare: Bună, datorită prezenței particulelor fine - Rezistență: Mare, în funcție de natura rocii Utilizări principale: – Strat de fundare pentru drumuri și platforme – Umpluturi și stabilizare terenuri – Construcția de fundații pentru structuri grele – Căi de acces și drumuri temporare – Lucrări de terasamente și infrastructură. 8; Refuz de Ciur; Din balast de râu cu granulația de - 70 - 150 mm. |
| --- |
| Adresa completă a punctului de livrare a produselor ofertate: (pot fi indicate mai multe puncte de livrare din zona geografică arondată, conform caiet sarcini de la punctul 3.5.2) |  |

Ofertantul își asumă întreaga responsabilitate a conformității cerințelor tehnice obligatorii cu cele ofertate.

Ofertant

SC _______________SRL