SPECIFICATIE TEHNICA

DULAP MEDICAL PENTRU DEPOZITARE INSTRUMENTAR, MATERIALE SANITARE

CANTITATE:4

MODEL:

PRODUCATOR/TARA:

| GARANTIE SI POSTGARANTIE | DA | NU | OBSERVATII |
| --- | --- | --- | --- |
| Fabricat în condiții stricte de control pentru a asigura durabilitatea și fiabilitatea produsului |  |  |  |
| Produsul trebuie să fie supus unui proces complet de tratare a suprafeței, care să includă obligatoriu următoarele etape: pulverizare, decapare și fosfatare, în vederea asigurării unei protecții eficiente împotriva coroziunii, uzurii mecanice și a factorilor chimici, conform standardelor aplicabile pentru mobilier metalic utilizat în medii sanitare. |  |  |  |
| Structură interioară cu design anti-zgârieturi |  |  |  |
| Placă reglabilă, cu sistem de tip doborâre pentru flexibilitate în organizare. |  |  |  |
| Finisaj exterior: culoare albă (standard). |  |  |  |
| Mâner de împingere personalizabil (diverse culori disponibile). |  |  |  |
| Sistem de blocare codificată pentru siguranța conținutului. |  |  |  |
| Dimensiuni (L × l × h) aprox: 900 × 450 × 1800 mm |  |  |  |
| Grosime material: - Panouri: aprox 0,6 mm - Oțel acoperit cu pulbere: aprox 0,7 mm |  |  |  |
| Material: Oțel tratat cu pulbere epoxidică, rezistent la substanțe chimice și dezinfectanți |  |  |  |
| Ramă: Cadru subțire de aprox 12 mm pentru design compact și estetic |  |  |  |
| Dulapul sa fie proiectat pentru utilizare în spații medicale (cabinete, laboratoare, clinici), oferind o soluție practică, sigură și igienică pentru depozitarea materialelor sanitare. |  |  |  |